# SAVSMULDSANALYSER TOTALT INDSAMLET OVER EFTERÅRET 2016

Prøvenr.    Kimtal/g      celler/g       C.F.U./g      Vand% (>0,063 mm)

| 1 | 15.000 | 1.500 | 100 | 8,3 | 0,2 (0,0) | Dansk Træmel Aps. Turbo 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 4.900 | 1.300 | 300 | 8,3 | 0,3 (0,0) | Dansk Træmel Aps. Turbo 60 |
| 3 | 3.700 | 400 | 600 | 8,3 | 0,3 (0,0) | Dansk Træmel Aps. Turbo 60 |
| 4 | 400 | <100 | <100 | 5,9 | 0,3 (0,1) | Dansk Træmel Aps. Turbo 60 |
| 5 | 2.400 | 1.600 | 100 | 8,5 | 0,3 (0,1) | Dansk Træmel Aps. Turbo 60 |
| 1 | 4.300 | 1.100 | 500 | 8,3 | 1,1 (0,4) | Dansk Træmel Aps. Turbo 65 Mix |  |
| 2 | 5.100 | 1.800 | 300 | 8,4 | 1,1 (0,2) | Dansk Træmel Aps. Turbo 65 Mix |  |
| 3 | 6.300 | 900 | 600 | 8,4 | 1,2 (0,1) | Dansk Træmel Aps. Turbo 65 Mix |  |
| 4 | <100 | 1.200 | <100 | 6,0 | 1,0 (0,0) | Dansk Træmel Aps. Turbo 65 Mix |  |
| 5 | 5.200 | 1.300 | <100 | 8,4 | 0,9 (0,1) | Dansk Træmel Aps. Turbo 65 Mix |  |
| 1 | 5.400 | 2.300 | 200 | 8,4 | 1,3 (0,1) | Dansk Træmel Aps. Turbo 70 |  |
| 2 | 2.700 | 1.600 | 300 | 8,4 | 1,5 (0,1) | Dansk Træmel Aps. Turbo 70 |  |
| 3 | 4.300 | 2.400 | 100 | 8,5 | 1,7 (0,3) | Dansk Træmel Aps. Turbo 70 |  |
| 4 | 300 | <100 | 100 | 5,8 | 2,0 (0,2) | Dansk Træmel Aps. Turbo 70 |  |
| 5 | 7.200 | 1.100 | 500 | 8,4 | 1,7 (0,1) | Dansk Træmel Aps. Turbo 70 |  |
| 1 | 7.600 | 2.600 | 300 | 8,5 | 1,6 (0,1) | Dansk Træmel Aps. Turbo 80 |
| 2 | 5.800 | 1.500 | 100 | 8,3 | 1,7 (0,1) | Dansk Træmel Aps. Turbo 80 |
| 3 | 4.400 | 2.300 | 200 | 8,5 | 1,3 (0,0) | Dansk Træmel Aps. Turbo 80 |
| 4 | 500 | <100 | <100 | 5,7 | 1,6 (0,1) | Dansk Træmel Aps. Turbo 80 |
| 5 | 8.200 | 2.900 | 200 | 8,7 | 1,2 (0,0) | Dansk Træmel Aps. Turbo 80 |
| 1 | 2.800 | <100 | <100 | 11,4 | 0,1 (0,0) | R2 Agro træmel 40 |  |
| 2 | 3.800 | <100 | <100 | 10,1 | 0,2 (0,1) | R2 Agro træmel 40 |  |
| 3 | 12.500 | <100 | <100 | 9,3 | 0,2 (0,1) | R2 Agro træmel 40 |
| 4 | 2.800 | <100 | <100 | 10,5 | 0,3 (0,8) | R2 Agro træmel 40 |
| 5 | 6.700 | <100 | <100 | 7,9 | 0,2 (0,1) | R2 Agro træmel 40 |
| 1 | 13.000 | 100 | 300 | 10,2 | 0,7 (0,2) | R2 Agro træmel 40 |
| 2 | 9.100 | <100 | 100 | 10,2 | 0,6 (0,3) | R2 Agro træmel 50 |
| 3 | 400 | <100 | <100 | 10,1 | 0,3 (0,1) | R2 Agro træmel 50 |
| 4 | 1.400 | 300 | 200 | 6,7 | 0,8 (0,3) | R2 Agro træmel 50 |
| 5 | <100 | <100 | <100 | 8,4 | 2,6 (1,7) | R2 Agro træmel 50 |
| 1 | 9.800 | 3.600 | 300 | 7,4 | 1,4 (0,6) | R2 Agro træmel 60 |
| 2 | 4.800 | 6.000 | 1.000 | 7,6 | 1,9 (1,2) | R2 Agro træmel 60 |
| 3 | 2.800 | 900 | <100 | 7,7 | 1,0 (0,4) | R2 Agro træmel 60 |
| 4 | 700 | 4.000 | 100 | 6,3 | 2,3 (0,1) | R2 Agro træmel 60 |
| 5 | 900 | <100 | <100 | 7,9 | 1,3 (0,9) | R2 Agro træmel 60 |
| Prøve | Kimtal/g | Gær Cell er/g | Skimmel C.F.U./g | Vand Pct. | Støv Pct. |  |  |
| 1 | 8.200 | 100 | <100 | 7,8 | 1,9 (0,3) | Vallø 0,5 mm. Fin |  |
| 2 | 2.100 | <100 | <100 | 7,8 | 3,1 (0,3) | Vallø 0,5 mm. Fin |
| 3 | 1.900 | 100 | <100 | 7,8 | 3,2 (0,3) | Vallø 0,5 mm. Fin |
| 4 | 900 | 100 | 200 | 7,7 | 4,2 (0,8) | Vallø 0,5 mm. Fin |
| 5 | 3.600 | <100 | <100 | 9,2 | 2,8 (1,2) | Vallø 0,5 mm. Fin |
| 1 | 9.000 | <100 | <100 | 10,0 | 1,8 (0,5) | Jasopels 60 (Fin) |
| 2 | 13.500 | <100 | <100 | 10,2 | 1,5 (0,3) | Jasopels 60 (Fin) |
| 3 | 1.600 | <100 | <100 | 10,0 | 1,6 (0,4) | Jasopels 60 (Fin) |
| 4 | 6.700 | <100 | <100 | 10,0 | 1,5 (0,5) | Jasopels 60 (Fin) |
| 5 | 5.600 | 400 | 300 | 8,7 | 1,7 (0,1) | Jasopels 60 (Fin) |
| 1 | 12.100 | 200 | 200 | 8,4 | 1,5 (0,3) | Jasopels 50 (Mix) |  |
| 2 | 10.500 | 400 | 100 | 8,2 | 1,4 (0,1) | Jasopels 50 (Mix) |  |
| 3 | 5.800 | 900 | 200 | 8,5 | 1,3 (0,4) | Jasopels 50 (Mix) |
| 4 | 4.100 | 700 | 300 | 8,7 | 1,1 (0,1) | Jasopels 50 (Mix) |
| 5 | 6.800 | <100 | <100 | 11,3 | 1,2 (0,0) | Jasopels 50 (Mix) |
| 1 | 300 | <100 | <100 | 9,1 | 0,3 (0,0) | Rettenmaier & Söhne HBK 300 - 750 |
| 2 | 200 | <100 | <100 | 8,7 | 0,4 (0,1) | Rettenmaier & Söhne HBK 300 - 750 |
| 3 | 500 | <100 | <100 | 9,7 | 0,3 (0,0) | Rettenmaier & Söhne HBK 300 - 750 |
| 4 | 200 | <100 | <100 | 10,1 | 0,1 (0,0) | Rettenmaier & Söhne HBK 300 - 750 |
| 5 | <100 | <100 | <100 | 10,0 | 0,4 (0,0) | Rettenmaier & Söhne HBK 300 - 750 |
| 1 | 16.000 | 500 | 6.000 | 9,8 | 0,7 (0,1) | Bemap (Holland) LBM |
| 2 | 21.000 | 9.700 | 1.500 | 9,4 | 3,3 (2,3) | Bemap (Holland) LBM |
| 3 | 38.000 | 4.300 | 1.600 | 9,6 | 3,4 (2,0) | Bemap (Holland) LBM |
| 4 |  |  |  |  |  | Bemap (Holland) LBM |
| 5 |  |  |  |  |  | Bemap (Holland) LBM |

Værdier:   100.000       5.000           5.000        10,00          2,5

# Text boxes

# Gær-          Skimmel                    Støv%

Værdier: 100.000     5.000         5.000        10,00         2,5

# Gær-           Skimmel                  Støv%

Prøvenr.   Kimtal/g    celler/g        C.F.U./g     Vand%  (>0,063 mm)